ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Талькомагнезит»

(ООО «Талькомагнезит»)

| ОКПД2 08.99.29.171 | ОКС 73.080 |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «Талькомагнезит» ____________ Малышева П.В. «___» ____________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТАЛЬК БУМАЖНЫЙ ТБ

Технические условия

# ТУ 08.99.29-001-58777458-2022

(Введены впервые)

Дата введения в действие - 2022-ММ-ДД

Без ограничения срока действия

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на тальк бумажный ТБ (далее - продукция), предназначенный для применения в различных отраслях промышленности в качестве основного сырья или наполнителя.

При выборе иных (дополнительных) областей применения продукции, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих ТУ.

Условное обозначение продукции должно включать:

- обозначение продукции;

- обозначение марки продукции (при наличии);

- обозначения настоящих ТУ.

Примечание - Допускается в условное обозначение продукции включать дополнительные характеристики (например, массы нетто и др.) согласно технологической документации изготовителя и настоящим ТУ.

Пример условного обозначения продукции:

Тальк бумажный ТБ ТУ 08.99.29-001-58777458-2022.

Перечень ссылочных документов приведен в приложении А.

- Технические требования

  - Общие положения

    - Продукция должна соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться по технологической документации (регламенту) и рецептуре, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением действующих санитарных норм и правил.

    - Требования (правила) применения продукции, направленные на обеспечение безопасности для жизни и здоровья населения и охраны окружающей среды, должны выполняться в соответствии с эксплуатационной документацией и/или паспортом безопасности, при его наличии, на данную продукцию.

  - Основные параметры и характеристики

    - По показателям качества продукция должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - Физико-химические характеристики продукции

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| - Внешней вид | порошок (гранулы) без посторонних включений |
| - Белизна, %, не менее | 70 |
| - Массовая доля прокаленного нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не менее | 87 |
| - Массовая доля влаги, %, не более | 16,0 |
| - Степень помола, остаток в %, не более: |  |
| - на сетке 0,045 | 0,5 |
| - Средний размер частиц d50, мкм, не более | 10 |
| - Массовая доля железа F2O3 в солянокислом растворе, %, не более | 1,0 |
| - Водородный показатель 10% водной суспензии, рН | 7,5-9,5 |
| - Диаметр гранул, мм, не более | 8 |

      - Продукция должна обладать стабильными физико-химическими показателями в течение всего периода гарантийного хранения и при использовании в заданных условиях применения.

    - Изготовление продукции должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ. Контроль и испытания производятся в соответствии с технологической документацией и настоящими ТУ.

  - Комплектность

    - Состав поставки продукции должен соответствовать требованиям товаросопроводительной документации и условиям заказа.

    - В комплект поставки продукции должна входить эксплуатационная документация.

В состав поставки продукции должна входить этикетка (ярлык), а также, при необходимости, информационный листок, определяющий назначение и правила применения продукции.

Вид эксплуатационной документации устанавливается изготовителем.

Допускается продукцию, отгружаемую на один адрес, сопровождать одним комплектом эксплуатационной документации.

- Требования к материалам и сырью

  - Все материалы должны быть пригодны для производства, и соответствовать требованиям распространяющейся на них нормативной документации.

Допускается замена изготовителем покупных материалов, указанных в документации, другими, свойства и характеристики которых не ухудшают качества продукции в целом. Замена производится в установленном порядке.

  - Качество и пригодность материалов должны быть подтверждены соответствующими документами о качестве (сертификатами), выданными компетентными органами в установленном порядке.

При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на сырьё все необходимые испытания, включая требования по безопасности, должны быть проведены при изготовлении продукции на предприятии-изготовителе.

  - Транспортирование материалов должно проводиться в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключающих возможность их подмены.

  - Перед применением материалы должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, с учетом требований ГОСТ 24297.

- Маркировка

  - Идентификационным признаком продукции является ее назначение, указанное на потребительской маркировке.

  - Маркировка наносится на ярлык (этикетку), прикрепляемый к упаковке продукции (вкладываемый в упаковку с продукцией), или непосредственно на упаковку с продукцией в удобном для обзора месте. Допускается устанавливать место нанесения маркировки в соответствии с утвержденным образцом-эталоном (при его наличии) или технологической документацией.

Маркировку на этикетку, ярлык и (или) корпус упаковки наносят травлением, типографским или иным пригодным способом, обеспечивающим ее сохранность и читаемость.

  - Маркировка должна содержать:

- наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страну, юридический или фактический адрес);

- обозначение продукции;

- назначение продукции, если это не следует из его наименования;

- обозначение настоящих ТУ;

- характеристики продукции (при необходимости);

- компонентный состав;

- идентификационные данные партии продукции (при необходимости);

- количество единиц потребительской тары и масса нетто единицы потребительской тары (для групповой упаковки);

- массу нетто продукта в упаковке, кг;

- срок годности, обозначаемой фразой "Годен (Использовать) до (месяц, год)", либо "Срок годности (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления продукции или места на потребительской упаковке, где эта дата указана;

- описание опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 31340: сигнальное слово, краткая характеристика опасности, меры предосторожности (при необходимости);

- предупредительные надписи в виде текста или символов, или пиктограмм: не смешивать с другими товарами (при необходимости); а также другие надписи в зависимости от свойств продукции (допускается применение надписей, аналогичных по смыслу);

- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, использования и утилизации продукта (при необходимости);

- краткую инструкцию по применению (при необходимости);

- сведения о сертификации продукции, при их наличии.

В случае невозможности нанесения все маркировки на этикетку или ярлык и (или) корпус упаковки, следующие сведения допускается указывать в эксплуатационной документации прикладываемой, при необходимости, к каждой потребительской упаковке с продукцией:

- сведения о сертификации;

- краткая инструкция по применению;

- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, использования и утилизации продукции.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями. Маркировку наносят на языке страны изготовителя. По согласованию с заказчиком маркировку выполняют на другом языке.

Если после окончания срока годности продукция может быть использована при условии корректировки назначения и/или способа применения, то приводят соответствующую информацию.

  - Маркировка продукции должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно происхождения, свойств, состава, способа применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность продукции, и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую, близкую к ней по внешнему виду или органолептическим показателям.

  - Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

Дополнительно в маркировке указывают:

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака: «Беречь от влаги» и при необходимости других манипуляционных знаков;

- предупредительную маркировку по ГОСТ 31340 (при способности оказывать вредное воздействие на здоровье человека);

- класс опасности груза по ГОСТ 19433 (при классификации как опасный груз).

Примечание - Маркировка, характеризующая опасность груза может быть уточнена или дополнена в соответствии с паспортом безопасности продукции, утвержденном в установленном порядке.

  - В групповую упаковку (ящик) должен вкладываться маркировочный ярлык (сверху или сбоку, на любой хорошо просматриваемой стороне).

  - Сведения об области применения продукции должны характеризовать:

- предназначение;

- способы подготовки к применению;

- условия применения;

- меры предосторожности (при необходимости).

Примечание - Сведения о назначении и области применения продукции допускается указывать в эксплуатационной документации.

  - При использовании возвратной тары предыдущая маркировка должна быть удалена и заменена новой.

  - Национальный знак соответствия для сертифицированной продукции указывают в товаросопроводительной документации.

- Упаковка

  - Упаковку продукции производят в тару из химически стойкого материала:

- в бумажные многослойные мешки (не менее трех слоев) по ГОСТ 2226;

- в льно-кенафные чистые и сухие мешки по действующей нормативной документации;

- в бумажные крафт-целлюлозные пакеты по действующей нормативной документации;

- другую тару по действующей нормативной документации.

  - Масса нетто продукции в упаковке, кг: 1-80.

Массу нетто продукции в упаковке допускается устанавливать в соответствии с технологической документацией или по согласованию с заказчиком с учетом применяемой упаковки.

  - Потребительскую тару с продуктом герметично укупоривают. Открытые мешки зашивают машинным или ручным способом.

  - По согласованию с торговыми организациями и потребителями допускается использовать возвратную тару по действующей нормативной документации (при этом тара должна быть тщательно очищена от остатков продукции, промыта и высушена).

  - Тара должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировании и хранении.

Потребительская тара не должна иметь вмятин, неровностей и других внешних механических повреждений. Перед употреблением потребительская и транспортная тара должны быть проверены на чистоту и отсутствие других веществ.

Просыпание продукции на поверхность упаковки при заполнении не допускается.

  - Масса нетто продукции в одной потребительской упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке продукта в потребительской упаковке, с учетом допустимых отклонений.

Отрицательное отклонение содержимого нетто продукции в упаковке не должно превышать указанного по ГОСТ 8.579.

Примечание – Допускается отклонение по массе нетто в упаковке устанавливать в документации на поставку продукции.

  - При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846.

  - Документация, входящая в комплект поставки, должна быть прикреплена к упаковке продукции способом, обеспечивающим ее сохранность, или передана потребителю при непосредственном получении им продукции. Документация при необходимости упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

  - Допускается использовать другую, в т. ч. импортную потребительскую и транспортную тару (или - изготавливаемую по чертежам предприятия-производителя продукции), соответствующую установленным требованиям и обеспечивающую сохранность продукции при транспортировании, хранении и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования безопасности

  - Конкретные сведения об опасности продукции и мерах предосторожности должны быть приведены в эксплуатационной документации по применению или паспорте безопасности (при его наличии) продукции.

  - По степени воздействия на организм человека продукция относятся к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Допускается корректировать класс опасности продукции в соответствии с испытаниями, проводимыми в аккредитованных лабораториях.

Токсичность продукции обуславливается токсикологической характеристикой, предельно-допустимыми концентрациями и количеством компонентов, входящих в их состав, и подтверждается документами уполномоченных органов и учреждений.

  - Продукция не горюча, взрывобезопасена. Общие требования пожарной безопасности при работе с продукцией - по ГОСТ 12.1.

Примечание – Характеристики горючести допускается корректировать по результатам испытаний в сертифицированных лабораториях.

  - Описание мер по оказанию первой помощи

Общие положения: немедленно удалить загрязненную одежду. При необходимости обратиться к врачу.

После вдыхания: свежий воздух, покой, тепло.

После контакта с кожей: промыть пораженный участок кожи большим количеством воды и мыла.

После попадания в глаза: немедленно промыть глаза большим количеством проточной воды в течение 15 минут.

После проглатывания: обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное.

Работающие на производстве должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011:

- спецодеждой по ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 12.4.280;

- ботинками кожаными по ГОСТ 12.4.137;

- перчатками резиновыми по ГОСТ 20010;

- очками по ГОСТ 12.4.253;

- респираторами по действующей нормативной документации, в аварийных случаях противогазы промышленные фильтрующие по ГОСТ 12.4.121.

  - В помещении применения продукции необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.

Для поддержания в рабочей зоне помещений воздуха в пределах норм ПДК, помещения должны быть оборудованы общей и местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2020.

Требования к воздуху рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 1.2.3685.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) талька в воздухе рабочей зоны составляет 4 мг/м3. В воздухе рабочей зоны тальк присутствует в виде аэрозоли фиброгенного воздействия.

- Требования охраны окружающей среды

  - Продукция не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду при соблюдении требований настоящих ТУ и эксплуатационной документации.

  - Продукция не способна к образованию токсичных соединений и нанесению вреда окружающей природной среды, здоровью человека при ее правильном использовании, хранении и транспортировании.

  - Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения и сжигания отходов материалов;

- произвольной свалки отходов в не предназначенных для этих целей местах.

  - Продукция и материалы, используемые при ее изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе применения, так и после его окончания.

  - Продукция должна утилизироваться как отход или в эксплуатационной документации на продукцию должен быть указан иной способ утилизации.

  - Продукция, несоответствующая требованиям настоящих ТУ, должна подвергаться вторичной переработке или ликвидации (при невозможности вторичной переработки) в соответствии с технологическим циклом отхода в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ, действующая редакция), Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» (№ 89-ФЗ, действующая редакция), Федеральному закону «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ, действующая редакция) и СанПиН 2.1.3684.

  - Нормы обращения с отходами - по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

  - Действия при россыпи

Избегать пыления продукции.

Неповрежденные упаковки с незагрязненной продукцией направить на реализацию; поврежденные упаковки с загрызенной продукцией и загрязненную продукцию вместе с поврежденной транспортной тарой направить на утилизацию в соответствии с местными законодательными нормами.

Поврежденные упаковкой с незагрязненной продукцией направить на переупаковку или утилизацию.

    - Действия при россыпи в помещении

Продукцию собрать механическим способом (например, лопатой) в исправную емкость (упаковку), место россыпи промыть горячей водой и протереть сухой ветошью. Провести в помещении усиленную вентиляцию, прежде чем допустить персонал к работе.

    - Действия при россыпи на открытом воздухе

Продукцию собрать механическим способом (например, лопатой) в исправную емкость (упаковку).

Загрязненную продукцию собрать лопатой с поверхностным слоем земли на глубину 1…10 см в тару для дальнейшей утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта и перекопать.

  - Продукция экологически безопасна: стабилна в абиотических условиях, не трансформируется в окружающей среде (не окисляется, не полимеризуется), биологически не распадается.

- Правила приёмки

  - Приемку продукции проводит отдел (служба) технического контроля (ответственное лицо) изготовителя (поставщика). Возможно проведение приемки совместно с представителями потребителя и/или третьей стороны.

Испытания продукции могут проводить изготовитель (поставщик) или независимая испытательная лаборатория по договоренности с ней изготовителя (поставщика).

Основанием для принятия решения о приемке продукции являются положительные данные контроля и результаты испытаний.

  - Приемка продукции должна проводиться партиями.

Партией считают количество продукции однородного качества, изготовленное по одному технологическому режиму в течение смены, суток или многосуточного технологического процесса и сопровождаемое одним документом о качестве (паспортом).

При непрерывном процессе производства за партию принимают количество однородной по качеству продукции, изготовленное за ограниченный период времени, сопровождаемое одним документом о качестве (паспортом).

Объем партии устанавливается в технологической документации и (или) по согласованию с заказчиком.

  - Результаты приемочного контроля продукции должны быть оформлены документом о качестве.

Документ о качестве (паспорт) должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- обозначение продукции;

- дату изготовления;

- гарантии изготовителя;

- обозначение настоящих ТУ;

- номер партии;

- массу (объем) нетто партии или количество упаковочных единиц и объем одной упаковки;

- вид упаковки и количество упаковочных единиц с продукцией (при необходимости);

- результаты испытаний и (или) основные характеристики продукции;

- заключение о соответствии продукции требованиям ТУ и технологической документации;

- сведения о сертификации при ее осуществлении.

Приведенные данные могут быть уточнены, расширены или дополнены.

  - Должны осуществляться следующие виды испытаний:

- входной контроль покупных материалов;

- операционный контроль;

- приемо-сдаточные испытания;

- периодические испытания;

- сертификационные испытания (при необходимости).

  - В качестве предварительного должен осуществляться входной контроль производственных материалов согласно разделу 2 настоящих ТУ по документации, подтверждающей их качество.

  - В процессе изготовления продукции должен быть обеспечен операционный контроль за выполнением правил и норм, установленных технологической документацией изготовителя.

  - Приемо-сдаточные испытания.

    - Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую парию изготовленной продукции.

    - При приемо-сдаточных испытаниях контролируют:

- показатели 1-5 таблицы 1;

- массу продукции в упаковке;

- наличие и полноту маркировки;

- качество упаковки;

- комплектность поставки.

Примечание – Герметичность упаковки контролируют при необходимости.

    - Для проверки качества готовой продукции на соответствие требованиям настоящих ТУ от каждой партии отбирают случайную выборку (допускается проводить по ГОСТ Р 50779.12) - не менее 0,5% тарных мест, но не менее 3 и не более 10 потребительских упаковочных единиц. В случае если упаковочных единиц менее 3 шт., то пробы берут из каждой упаковки.

Примечания

1. Массу (объем) продукции в упаковке допускается определять при операционном контроле на не менее 3 упаковках с продукцией от партии. Проверку массы (объема) продукции в упаковке допускается не осуществлять, если она контролируется устройством автоматического контроля, установленным на технологической линии.

2. Комплектность поставки проверяют сплошным контролем.

3. Допускается контроль физико-химических показателей продукции осуществлять с технологической линии перед упаковыванием, при этом объем объединённой пробы должен быть достаточным для проведения испытаний.

    - При получении неудовлетворительных результатов испытаний продукции хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке или удвоенном объеме пробы.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия продукции бракуется, и приемка прекращается до выявления и устранения причин брака.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

Примечание - При получении повторных неудовлетворительных результатов испытаний по упаковке и маркировке проводят сплошной контроль по этим параметрам. Качество продукции в немаркированной, нечетко маркированной или дефектной упаковке проверяют отдельно, результаты распространяют на продукцию только в этой упаковке и (или) с этой маркировкой. После устранения дефектов маркировки и (или) упаковки, продукцию допускается предъявлять для повторной проверки по маркировке и упаковке. Принимают фактическое число продукции по требованиям маркировки и упаковки соответствующее требованиям настоящих ТУ по маркировке и упаковке, если продукция соответствует остальным требованиям настоящих ТУ в соответствии с периодичностью проверки.

  - Периодические испытания

    - Периодические испытания проводятся на первой партии продукции в первый год выпуска продукции и далее с периодичности, указанной в 7.8.3, а также при изменении сырья или технологии изготовления.

Допускается устанавливать объем и сроки периодических испытаний по программе производственного контроля изготовителя.

Периодические испытания проводят в составе приемо-сдаточных испытаний текущей принимаемой партии или отдельно.

    - Выборку для испытаний проводят по 7.7.3.

    - При периодических испытаниях продукции определяют:

- показатели 6-9 таблицы 1 настоящих ТУ – не реже 1 раза в квартал.

Примечание - Герметичность упаковки с продукцией определяют при необходимости или по требованию заказчика.

    - При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проводит повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке или удвоенном объеме пробы.

При получении повторного отрицательного результата приемка прекращается до выявления и устранения причин брака, а периодические испытания переводят в приёмо-сдаточные до получения удовлетворительных результатов испытаний на не менее 2 партиях подряд.

    - Результаты периодических испытаний распространяются на все поставляемые партии продукции до проведения следующих периодических испытаний.

  - Порядок проведения испытаний устанавливает изготовитель.

  - По отбракованной продукции необходимо принять меры по её утилизации.

  - При необходимости и (или) по согласованию с заказчиком (потребителем), программа испытаний может быть дополнена другими видами испытаний и уточнена.

  - Реализация и использование отбракованной или некондиционной продукции не допускаются.

  - Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации продукции.

- Методы контроля

  - Контроль и испытания проводят при нормальных климатических условиях, установленных ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха: плюс (20±5)°С;

- относительная влажность: (45...80)%;

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

  - Испытательное, технологическое оборудование и контрольно-измерительные средства должны быть поверены и аттестованы в установленном порядке. Допускается использовать другое оборудование и контрольно-измерительные средства, аналогичные приведенным в данном разделе по техническим характеристикам, и обеспечивающие проведение испытаний согласно требованиям настоящих ТУ.

  - За величину показателя качества продукции для партии принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний всех образцов, если иного не указано в технологической документации.

  - Отбор проб.

    - Отбор точечных проб проводят из отобранных мест или с технологической линии перед упаковкой продукции.

Масса (объем) точечной пробы должна быть не менее 100-300 грамм (см³), если иного не указано в технологической документации.

    - Точечные пробы объединяют и перемешивают.

    - Масса (объем) объединенной пробы должна быть не менее 500 грамм (см³).

    - Не допускается составлять объединенную пробу из смесей разных партий. Объединенную пробу до испытаний следует хранить в закрытой герметичной емкости, исключающей ее увлажнение.

    - Время выдержки проб перед испытанием, при необходимости, в соответствии с технологической документацией.

    - Допускается применять методы отбора проб по технологической документации изготовителя или ГОСТ 19730.

  - Должны применяться методы контроля по программе и методике изготовителя (при ее наличии)

и (или) нижеследующие методики, приведенные в настоящем разделе.

  - Наличие и полноту маркировки, комплектность и упаковку продукции контролируют визуально при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 200 лк с расстояния не более 0,5 м.

  - Внешний вид и цвет продукции определяется визуально без применения увеличительных приборов. Для этого испытываемую пробу (не менее 100 грамм) продукции помещают в цилиндр (например, стакан из бесцветного стекла) и рассматривают при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 200 лк с расстояния не более 0,5 м, определяют внешний вид и цвет. Продукция не должна содержать механических примесей, видимых невооруженным глазом.

  - Определение белизны

Белизна продукции определяется при помощи фотометра любой конструкции путем сравнения с белизной баритовой пластинки, белизна которой принимается соответствующей 100% белого цвета.

По соглашению сторон определение белизны может производиться путем сравнения невооруженным глазом испытываемого образца со шкалой эталонных пластинок, расположенных по мере уменьшения белизны. Для этого берется на кончике ножа продукция от средней пробы, последовательно высыпается на середину пластинок эталонов (начиная с более светлых) и уплотняется нажатием стеклянной пластинкой. Путем сравнения определяют белизну двух соседних пластинок шкалы эталонов, между которыми находится белизна исследуемой продукции. Установленные эталоны хранятся у поставщика и потребителя н действительны на срок гарантийного хранения продукции.

  - Массовую долю прокаленного нерастворимого в соляной кислоте остатка определяют по ГОСТ 19728.1.

  - Массовая доля влаги определяется по ГОСТ 19728.19.

  - Степень помола контролируют на сетке 0,045 по ГОСТ 19728.20.

  - Массовую долю железа F2O3 в солянокислом растворе определяют по ГОСТ 19728.4.

  - Средний размер частиц d50 определяют по программе и методике изготовителя (при ее наличии), на анализаторе размера частиц в соответствии с инструкцией по его эксплуатации или методам, действующим на территории Российской Федерации.

  - Определение водородного показателя рН 10% водной суспензии

Готовят 10% водную суспензию продукции. Определение рН полученной смеси проводят по ГОСТ 32385, ГОСТ 33776 или на рН-метре в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

    - Допускается для определения pH использовать pH индикаторные (лакмусовые) полоски по действующей нормативной документации в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Примечания:

1. Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в анализируемой продукции и на фильтровальной бумаге.

2. Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности.

3. Определение рН проводят три раза. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторных определениях. При необходимости повторения анализа, используют свежую порцию анализируемой продукции.

  - Массу нетто продукции в потребительской упаковке определяют разностью масс потребительской упаковки заполненной продуктом и упаковки без продукта.

  - Герметичность упаковки

Проверку герметичности осуществляют при опрокидывании закрытой крышкой емкости с продукцией вверх дном и выдерживании в этом положении в течение 30 мин.

Продукция считается выдержавшей испытания, если она не просыпалась через крышку (закрытую горловину).

  - Диаметр определяют на менее 5 гранулах штангенциркулем по ГОСТ 166 или другим инструментом с погрешностью не более ±0,05 мм.

  - Отнесение продукции к классу и подклассу опасности - по ГОСТ 12.1.007 (класс опасности вещества) и ГОСТ 19433 (класс опасности груза).

  - Предприятие-изготовитель, если в технологической документации на продукцию не указано иное, имеет право:

- совмещать испытания, перечисленные в настоящем разделе;

- изменять методику испытаний согласно действующей нормативно-технической документации.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование продукции осуществляется всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

    - Формирование пакетов должно производиться по технологической документации изготовителя, ГОСТ 26663 или ГОСТ 24597.

Для формирования транспортных пакетов допускается использовать поддоны ГОСТ 33757 и ГОСТ 9570, ящики ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 и средства скрепления по действующей нормативной документации.

Допускается осуществлять поставку продукции без формирования транспортных пакетов.

  - Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах - согласно ГОСТ 12.3.009.

  - Продукцию хранят в крытых сухих помещениях в неповрежденной упаковке производителя или в специальных хранилищах, в условиях, исключающих действие агрессивных сред, загрязнения, прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других источников влаги.

Хранение вблизи открытого огня не допускается.

- Указания по применению

  - Нормы применения - согласно эксплуатационной документации.

При эксплуатации необходимо строго соблюдать инструкции по технике безопасности и указания эксплуатационных документов.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящих ТУ при соблюдении правил применения, хранения и транспортирования.

  - Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

  - По истечении гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих ТУ и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению, или в случае не установления соответствия корректируют область применения или утилизируют.

Приложение А

(справочное)

Перечень документов, на которые имеются ссылки в настоящих ТУ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.029-76 | Фартуки специальные. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.121-2015 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.4.137-2001 | Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.253-2013 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования |
| ГОСТ 10198-91 | Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 19433-88 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| ГОСТ 19728.1-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение нерастворимого в соляной кислоте остатка |
| ГОСТ 19728.19-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение влаги |
| ГОСТ 19728.20-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение гранулометрического состава |
| ГОСТ 19728.4-2001 | Тальк и талькомагнезит. Определение оксида железа |
| ГОСТ 19730-74 | Тальк и талькомагнезит. Метод отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний |
| ГОСТ 20010-93 | Перчатки резиновые технические. Технические условия |
| ГОСТ 2226-2013 | Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| ГОСТ 24597-81 | Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 26663-85 | Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 30772-2001 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения |
| ГОСТ 31340-2013 | Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования |
| ГОСТ 32385-2013 | Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН) |
| ГОСТ 33757-2016 | Поддоны плоские деревянные. Технические условия |
| ГОСТ 33776-2016 | Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение pH, кислотности и щелочности |
| ГОСТ 8.579-2019 | ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте |
| ГОСТ 9570-2016 | Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 50779.12-2021 | Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции |
| ГОСТ Р 52108-2003 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| СанПиН 2.1.3684-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |

Лист регистрации изменений настоящих ТУ

| Номер изме-нения | Номера страниц |  |  |  | Всего страниц после внесения измене-ния | № доку-мента | Инфор-мация о поступ-лении изменения (номер сопрово-дителного письма) | Подпись лица, внесшего изменение | Фамилия этого лица и дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заме-неных | допол-нитель-ных | исклю-ченных | изме-ненных |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |